附件：

2025年度四川省科学技术奖拟提名项目公示信息

- 项目名称

高容重比气态储氢装备关键技术及应用

- 项目简介

发展氢能是保障我国能源供应安全和如期实现“双碳”目标的重大战略，也是我省绿色发展和产业升级的重大举措，其最直接的“着力点”是全链条发展制、储、运、加、用及配套的装备制造业。安全高效储运是目前氢能产业发展的瓶颈环节之一，考虑到氢气固有的低密度和易爆性，要在封闭系统中安全储存足量氢气以满足运载工具长距离行驶需求，就必须发展大容积、低重量、高承压和强安全的复合材料高压气态储氢瓶（组）及系统，其研制门槛高，市场准入严，长期面临关键材料依赖进口，先进缠绕铺层设计方法、工艺和装备匮乏，内胆成型效率及质量低下、集成系统本质安全保障困难的突出问题，严重制约了行业发展。在国家、地方和中国建材集团内部多个重点项目的支持下，项目组集中力量攻克高压氢储运装备设计、制造、应用全链条技术壁垒，取得了系列创新性成果：

1.研发了“材料－设计－工艺”于一体的高压储氢瓶制造新工艺技术。结合国产碳纤维特性，开发了高相容树脂体系，发明了应力匹配增强铺层设计与自适应柔性缠绕成型技术，在储氢压力容器高承压、低成本、轻量化等方面取得重要突破。

2.发明了“多道次复合拉深”铝合金内胆精密制造工艺，攻克了大容积薄壁构件成形尺寸精度与缺陷控制难题，内胆壁厚偏差降低至2%，气瓶疲劳寿命突破22000次。相较传统管材成型工艺，生产效率显著提升，并建成了10万只／年生产线。

3.建立了高压储氢系统集成与安全应用技术体系，研制了多款抗冲击、耐振动、高密封的大瓶组高压储氢系统，建立了多参数储氢装备型式试验平台，形成了“测试－集成－管控”闭环的安全保障体系。

项目面向国家新能源产业新质生产力需求，针对高压储氢装备国产化、轻量化、高性能化等共性难题进行攻关，取得授权发明专利32件，软件著作权3件，发表论文31篇，牵头制定国家标准2项，参与制定国家标准6项、行业标准1项、团体标准3项。同时，已形成了多规格、多用途、多型式的高容重比气态储氢装备规模化产业体系，并广泛应用于氢能交通与能源储备等领域，推动了我国氢储运装备的自主可控和迭代升级，经济社会效益显著。

经中国工程院潘复生院士、中国科学院邹才能院士、德国国家工程院雷宪章院士组成的专家组鉴定，认为本项目总体处于国际先进水平，部分关键技术达到国际领先水平。

- 主要知识产权和标准规范等目录

| 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家（地区） | 授权号（标准编号） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） | 权利人（标准起草单位） | 发明人（标准起草人） | 发明专利（标准）有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家标准 | 车用压缩氢气纤维全缠绕气瓶定期检验与评定 | 中国 | GB/T 42626-2023 | 2023-05-23 | 国家市场监督管理总局，国家标准化管理委员会 | 中材科技（成都）有限公司 等 | 杨明高 等 | 有效 |
| 国家标准 | 车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶 | 中国 | GB/T 35544-2025 | 2025-08-29 | 国家市场监督管理总局，国家标准化管理委员会 | 中材科技（成都）有限公司 等 | 杨明高 等 | 有效 |
| 发明专利 | 一种储氢气瓶及其制备方法 | 中国 | ZL202111373342.4 | 2023-05-09 | 第5952554号 | 西华大学，中材科技（成都）有限公司 | 韩锐，李明，赵冠熹 等 | 授权 |
| 发明专利 | 一种复合材料储氢瓶结构优化方法 | 中国 | ZL202510107572.8 | 2025-05-16 | 7941181 | 西华大学 | 韩锐 等 | 授权 |
| 发明专利 | 压力容器铝质内胆拉深方法 | 中国 | ZL201910913038.0 | 2021-09-03 | 4653803 | 中材科技（成都）有限公司 | 冯存江，李世洪，李明 等 | 授权 |
| 发明专利 | 一种耐火烧性能强的复合材料气瓶 | 中国 | ZL202011227678.5 | 2022-04-22 | 5100208 | 中材科技（成都）有限公司 | 李明 等 | 授权 |
| 发明专利 | 一种氢气瓶缠绕固化自动化上下料输送线 | 中国 | ZL202011324830.1 | 2025-11-18 | 4268171 | 中材科技（成都）有限公司 | 冯存江，李世洪 等 | 授权 |
| 发明专利 | 一种大容积储氢气瓶铝合金内胆冲压方法及拉深模 | 美国 | US 12,472,549B2 | 2020-05-15 | 10516703 | 中材科技（成都）有限公司 | 李世洪,冯存江 等 | 授权 |
| 软件著作 | 氢能储存系统充装管理系统 | 中国 | 2024SR1620776 | 2024-10-28 | 14024649 | / | 赵冠熹 | 授权 |
| 软件著作 | 氢气瓶纤维缠绕线型规划与工艺适配辅助平台 | 中国 | 2025SR2274458 | 2025-11-25 | 16930656 | / | 赵冠熹 | 授权 |

- 论文专著目录

| 序号 | 论文（专著）名称/刊名/作者 | 年卷页（xx年 xx卷xx页） | 发表时间（年月日） | 通讯作者（含共同） | 第一作者（含共同） | 国内作者 | 论文署名单位是否包含国外单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳纤维缠绕增强复合材料气瓶及自紧工艺优化/复合材料科学与工程 | 2023年第8期57页-65页 | 2023-08-15 | 韩锐 | 赵冠熹 | 赵冠熹，李明，郭永智，何太碧，韩锐 | 否 |
| 2 | 玄武岩纤维气瓶非测地线缠绕强度模拟与爆破试验/油气储运 | 2023年第5期42卷5期577页-585页 | 2023-03-27 | - | 赵冠熹 | 赵冠熹，何太碧，李明，韩锐，汪霞 | 否 |
| 3 | 基于正交试验的Ⅲ型储氢气瓶内衬结构多因素疲劳性能优化/石油与天然气化工 | 2022年第6期51卷41页-49页 | 2022-12-15 | 韩锐 | 赵冠熹 | 赵冠熹，何太碧，李明，韩锐，孙宇恒，顾涵 | 否 |
| 4 | Numerical simulation study on hydrogen leakage and explosion of hydrogen fuel cell buses/Scientific Reports | 2025年第1期15卷31976-32001页 | 2025-08-30 | Rui Han, Taibi He | Yidong Wang | Yidong Wang,Chaoyang Xu,Guanxi Zhao,Yao Zeng,Rui Han, Taibi He | 否 |
| 5 | 我国气瓶安全状况分析与讨论/中国特种设备安全 | 2022年第383期38卷6页-12页 | 2022-03-30 | 陈杰 | 黄崧 | 黄崧，陈杰，王泉生，杨刚，刘晗 | 否 |

- 主要完成人

冯存江、韩锐、张元正、袁卓伟、赵冠熹、李明、杨明高、李世洪、黄崧、胡宝宝、谢先冬、蔡琴

- 完成单位

中材科技（成都）有限公司、西华大学、重庆市特种设备检测研究院、中复神鹰碳纤维西宁有限公司、成都客车股份有限公司